РАЗРАБОТАНО:

Нач. пр-ва ______________________

Гл. технолог ____________________

ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ

(Романовский паркет)

технические условия (породы дуб, ясень)

- Общие  требования.

- Нормы  и  ограничения  пороков.

- Правила  сортировки  паркетных  планок  по  внешним  признакам.

- Правила  приемки,  методы  контроля.

- Упаковка,  маркировка,  транспортировка  и  хранение.

- Гарантии  изготовителя.

1. Общие требования.

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предельные отклонения от номинальных значений по длине, мм | ± 0,3 |
| 2 | Предельные отклонения от номинальных значений по ширине, мм | ± 0,2 |
| 3 | Предельные отклонения от номинальных значений по толщине, мм | 15,5±0,2 |
| 4 | Отклонение от перпендикулярности смежных кромок, мм | ± 0,2 на длине 100 мм |
| 5 | Отклонение от плоскости продольной, мм | 0,6 на длине 1 метр |
| 6 | Отклонение от плоскости поперечной, мм | 0,2 |
| 7 | Влажность древесины, % | 8±2 |
| 8 | Толщина слоя износа, мм | 7±0,1 |
| 9 | Шероховатость поверхности на лицевой стороне и продольных кромках, мкм | Не более Rz 125 мкм |
| 10 | Шероховатость поверхности на оборотной стороне, мкм | Не более Rz 250 мкм |

2. Нормы и ограничения пороков

Таблица 1

| Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Определение | Нормы по маркам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиал-Селект | Радиал | Элит | Натур-Люкс | Натур | Рустик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Здоровые светлые и темные сучки | Части ветвей, заключенные в древесине, без гнили, близкие по цвету к окружающей древесине, либо более темные. |  |  |  |  |  |  |
| сросшиеся | Сучки, слои которых срослись с окружающей древесиной на протяжении более ¾ периметра разреза сучка. | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются |  |  | До 3 шт. размером не более: Дуб, Ясень - 2мм. | До 3 шт. размером не более: Дуб, Ясень - до 3мм | До 3 шт. размером не более: Дуб, Ясень - 5 мм |
|  |  | На оборотной стороне |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений |  |  |  |  |  |
| частично сросшиеся | Сучки, слои которых срослись с окружающей древесиной на протяжении от ¼ до ¾ периметра разреза сучка. | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются |  |  |  |  | Не допускаются размером более 3 мм |
|  |  | На оборотной стороне |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений |  |  |  |  |  |
| Трещины | Разрыв древесины вдоль волокон | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне и кромках |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубиной не более 1 мм и длиной не более ¼ длины плашки |  |  |  |  |  |
| Наклон волокон | Отклонение направления волокон от продольной оси планок. | Не более 10% | Не более 10 % | Без ограничений |  |  |  |
| Свилеватость | Извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины – преимущественно из комлевой части ствола. | Не допускается |  |  | Без ограничений |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завиток | Местное искривление годичных слоев, обусловленное влиянием сучков. | Не допускается |  | Без ограничений |  |  |  |  |
| Глазки | Следы неразвившихся в побег "спящих" почек | Не учитываются |  |  |  |  |  |  |
| Сердцевина | Узкая центральная часть ствола, состоящая из рыхлой ткани. | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допускается глубиной не более ⅓ толщины планки. |  |  |  |  |  |  |
| Ложное ядро | Темное, неравномерно окрашенное ядро, граница которого не совпадает с годичными слоями. | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускается |  |  |  |  | Без ограничений |  |
|  |  | На оборотной стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений |  |  |  |  |  |  |
| Прорость открытая | Заросшая рана с радиальной полостью, заполненной омертвевшими тканями | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускается глубиной более ⅓ толщины планки. |  |  |  |  |  |  |
| Пятнистость | Окраска заболони в виде пятен и полос, близкая по цвету к окраске ядра. | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются |  |  |  | Без ограничений |  |  |
|  |  | На оборотной стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений |  |  |  |  |  |  |
| Водослой | Участки ядра ненормальной темной окраски, возникающие в результате резкого увеличения влажности древесины. | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений |  |  |  | Без ограничений |  |  |
|  |  | На оборотной стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений |  |  |  |  |  |  |
| Химическая окраска | Ненормально окрашенные равномерные по цвету участки древесины, возникающие в результате биохимических процессов | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений |  |  |  | Без ограничений |  |  |
|  |  | На оборотной стороне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболонные грибные окраски | Ненормально окрашенные участки заболони, возникающие под воздействием деревоокрашивающих грибков. | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений |  |  |  |  |  |
| Червоточина | Отверстия проделанные в древесине насекомыми | Не допускаются |  |  |  |  |  |
| Крупная | Червоточина с отверстиями глубиной более 5мм и диаметром более 3мм. |  |  |  |  |  |  |
| Некрупная | Червоточина с отверстиями глубиной более 5мм и диаметром не более 3мм. | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне |  |  |  |  |  |
|  |  | Не учитываются |  |  |  |  |  |
| Скол | Участок с отколовшейся древесиной в приторцевой зоне планок. | На лицевой стороне |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |
| Вырыв | Углубление на поверхности планок с неровным, ребристым дном. |  |  |  |  |  |  |
| Задир | Частично отделенный и приподнятый над поверхностью участок древесины. |  |  |  |  |  |  |
| Накол | Местное повреждение поверхности планок острым предметом. | На оборотной стороне |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефекты глубиной до 2 мм |  |  |  |  |  |
| Ожог | Участок поверхности древесины потемневший в результате трения режущим инструментом | Не допускается на лицевой стороне, а на оборотной стороне и кромках не учитываются |  |  |  |  |  |
| Непрофрезеровка | Непрофрезерованный участок поверхности | Не допускается |  |  |  |  |  |

3. Правила сортировки планок из различных пород древесины по внешним признакам

Таблица 2

| Наименование породы древесины | Правила по маркам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиал-Селект | Радиал | Элит | Натур-Люкс | Натур | Рустик |
| Дуб, Ясень | Планки радиального распила, расстояние между волокнами не более 10 мм, сердцевидный луч ("мрамор") отсутствует, без резких изменений цвета планок (полутона допускаются).Пороки древесины не допускаются | Планки радиального распила, расстояние между волокнами не более 10 мм, сердцевидный луч ("мрамор") не более 50 %, без резких изменений цвета планок (полутона допускаются).Пороки древесины не допускаются | Планки преимущественно тангенциального распила древесины (не менее 70%), а также радиального распила древесины без ограничений по расстоянию между волокнами и сердцевинному лучу ("мрамору"), без заболони, без резких изменений цвета планок (полутона допускаются). | Планки смешанного (радиального и тангенциального) распила древесины без ограничений по расстоянию между волокнами и сердцевинному лучу ("мрамору"), допускаются перепады по цвету, живые сучки, наклон волокон и прожилки. | Планки смешанного (радиального и тангенциального) распила древесины без ограничений по расстоянию между волокнами и сердцевинному лучу ("мрамору"), допускаются перепады по цвету, живые сучки, наклон волокон заболонь. | Планки смешанного (радиального и тангенциального) распила древесины без ограничений по расстоянию между волокнами и сердцевинному лучу ("мрамору"), допускаются перепады по цвету заболонь и резкие изменения цвета планок, темные сучки диаметром до 5 мм. |

4. Правила приемки, методы контроля.

4.1.Приемку планок штучного паркета производят партиями в течение 30 дней с момента отгрузки, но до начала укладки. Партией считают число планок одного типа, марки, размера и одной породы древесины. Потребитель имеет право производить проверку соответствия планок требованиям настоящего ТУ.

Партия должна содержать одинаковое число правых и левых планок (исключения составляют партии, изготовленные на заказ и паркет размеров 900х90х15 и 750х90х15.

4.2.Для проверки соответствия планок требованиям настоящего ТУ применяют метод выборочного одноступенчатого контроля по ГОСТ23616-79.

4.3.Обьем выборки, для проведения приемочного контроля, установлен в размере 5% от партии (но не менее трех упаковок). Проверяют каждую планку в выборке на соответствие требованиям настоящего ТУ и определяют число планок с дефектами. Партию принимают, если число дефектных планок в выборке меньше или равно 5% от объема  выборки.

4.4.Отобранные планки проверяют поштучно. Размер и форму планок проверяют при их влажности 8±2 % непосредственно в момент вскрытия упаковки.

4.5.Длину и ширину паркетных планок проверяют по лицевой стороне, толщину посередине и по торцам на расстоянии 10-15мм. от кромок штангенциркулем (ГОСТ 166-80). Размер пазов и гребней проверяют штангенглубиномером (ГОСТ 162-80).

4.6.Отклонение от параллельности плоскостей определяют, измерением толщины планок, а отклонение от параллельности кромок - измерением ширины планки штангенциркулем (ГОСТ 166-80). Измерение производят в трех точках - посередине и у торцов на расстоянии 10-15мм. от кромок.

4.7.Отклонение от плоскостности планок определяют поверочными линейками (ГОСТ 8026-75) и щупами (ГОСТ 882-75), измерением максимального зазора между поверхностями планки и поверочной линейкой.

4.8.Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца определяют поверочными угольниками (ГОСТ 3749-77) и щупами (ГОСТ 882-75) измерением максимального зазора между кромкой и приложенным к ней угольником. Измерение производят на длине 100 мм.

4.9.Породу древесины, вид разреза, наличие пороков древесины оценивают визуально по ГОСТ 2140-81, при этом размер сучка измеряют по его наименьшему диаметру.

4.10.Шероховатость поверхности планок определяют по ГОСТ 15612-78.

4.11.Влажность древесины планок определяют влагомером ВПК-12 (ГОСТ 16588-79). Для контроля допускается применение приборов GANN, HM8-WS 13, S-200.

5.Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение.

5.1.Паркетные планки должны быть упакованы в термоусадочную пленку по равному количеству правого и левого исполнения (или без деления при изготовлении односторонних паркетных планок). Число паркетных планок в коробке приведено в таблице 3.

Таблица 3

| Размер паркетной планки | Количество в коробке |  |
| --- | --- | --- |
|  | шт. | м² |
| 200х50х15 | 100 | 1,0 |
| 250х50х15 | 50 | 0,625 |
| 300х50х15 | 50 | 0,75 |
| 350х50х15 | 50 | 0,875 |
| 400х50х15 | 50 | 1,0 |
| 210х70х15 | 50 | 0,735 |
| 280х70х15 | 50 | 0,98 |
| 350х70х15 | 50 | 1,225 |
| 420х70х15 | 50 | 1,47 |
| 490х70х15 | 40 | 1,372 |
| 450х90х15 | 30 | 1,215 |
| 600х90х15 | 30 | 1,62 |
| 750х90х15 | 20 | 1,35 |
| 900х90х15 | 14 | 1,134 |

5.2 Каждая коробка имеет этикетку, на которой указано:

- наименование, товарный знак и адрес сайта предприятия изготовителя;

- наименование продукции;

- порода древесины;

- марка (сорт) древесины;

- размеры планок в мм;

- количество м².

5.3.В каждую коробку упаковывается вкладыш, содержащий название продукта, размеры, кол-во квадратных метров в упаковке, вид сортировки.

5.4.Паркетные планки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при условии сохранения оригинальной упаковки.

5.5.Паркетные планки следует хранить в оригинальной  упаковке при температуре 17-23°С и относительной влажности воздуха 35-55% в условиях не допускающих их увлажнения, попадания прямых солнечных лучей, повреждения грибками и насекомыми.

ООО "Паркет – Дом"

Москва, Волочаевская, д.12а, стр. 1а,

цокольный этаж, (ТЦ "РТС")

Тел.: + 7 (495) 542-73-57; 517-12-82