Экологически чистый штучный паркет производится в г. Горячий Ключ на оборудовании и по технологии итальянской фирмы «A.COSTA».

| Порок древесины, цвет на лицевой стороне | Вид сортировки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «РАДИАЛ СЕЛЕКТ» | «РАДИАЛ» | «ТАНГЕНС» заказная позиция | «СЕЛЕКТ» | «СТАНДАРТ» | «НАТУР» | «РУСТИК» |
| Сучки | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются живые сучки диаметром не более 3мм | Допускаются живые сучки диаметром не более 3 мм. | Допускаются темные и светлые сучки диаметром до 5мм |
| Глазки | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не учитываются | Не учитываются | Не учитываются |
| Заболонь | Не допускается | Не допускается | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускается | Не более 5% |
| Цветовая окраска и прочие параметры | Паркет высшего сорта, практически ровной текстуры. Паркет этой сортировки не имеет на лицевой поверхности сердцевинных лучей или “перламутра”. Допустимы мелкие продольные риски сердцевинного луча. Недостатки древесины и механические повреждения не допускаются. | Паркет высшего сорта только радиального распила. Обладает практически ровной текстурой, оживляемой сердцевинными лучами (количество лучей не регламентируется). Недостатки древесины и механические повреждения не допускаются. | Паркет высшего сорта, содержащий тангенциальный распил паркетных планок. Обладает практически ровной цветовой текстурой. Заболонь, сучки, механические повреждения, недостатки древесины не допускаются. | Паркет высшего сорта, содержащий как полурадиальный, так и тангенциальный распил паркетных планок. Обладает практически ровной цветовой текстурой. Заболонь, сучки, механические повреждения, недостатки древесины не допускаются. | Паркет высшего сорта, без отбора по распилу (тангенциальный и радиальный). Допускаются перепады цвета в пределах тона. Заболонь, механические повреждения не допускаются. | Паркет без отбора по распилу. Допускаются перепады цвета в пределах тона. Механические повреждения не допускаются. | Паркет соответствующий 1-й категории качества. Допускаются перепады цвета в пределах тона. Не допускается механические повреждения, обзол. |

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШТУЧНОМУ ПАРКЕТУ

| Наименование изделия | Предельные отклонения от номинальных значений |  |  | Отклонение от перпендикулярности смежных кромок, мм | Отклонение от плоскости |  | Влажность древесины,  | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по длине, мм | по ширине, мм | по толщине, мм |  | продольной, мм | поперечной, мм |  |  |
| Штучный паркет | ± 0,3 | ± 0,2 | ± 0,2 | 0,2 | 0,6 на длине 1 м | 0,2 | 8 - 10 | ГОСТ 862.1-85 |