Требования к сортировке массивной доски Magestik Floor

| № | Параметр сортировки по лицевой стороне. | Сорт А (экстра) | Сорт А Американский орех (селект) | Сорт АВ (селект) | Сорт АВС (классик) | Сорт АВСD (рустик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сучки светлые, здоровые сросшиеся | Допускаются редкие диаметром до 7 мм. | Допускаются диаметром до 10 мм | Допускаются диаметром до 10 мм | Допускаются диаметром до 20 мм | Допускаются без ограничений |
| 2 | Сучки темные, сросшиеся | До 5 мм | Допускаются диаметром до 7 мм | Допускаются редкие диаметром до 10 мм | Допускаются диаметром до 20 мм | Допускаются без ограничений |
| 3 | Сучки светлые и темные частично сросшиеся и не сросшиеся. | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются диаметром до 20 мм зашпаклеваны | Допускаются без ограничений, зашпаклеваны. |
| 4 | Сердцевина, трещины. | Не допускается | Не допускается | Не допускается (исключение – сукупира) | Допускаются, зашпаклеваны. | Допускаются, зашпаклеваны. |
| 5 | Однородность оттенков древесины | Равномерный однородный цвет и оттенок древесины, характерный для данной породы. Резкие цветовые перепады, вкрапления, желтизна, и другие нетипичные окраски не допускаются | Равномерный однородный цвет древесины, характерный для данной породы. Резкие цветовые перепады, не допускаются | Цвет характерный для данной породы древесины. | Допускаются значительные изменения цвета и цветовые перепады, не вызванные пороками древесины | Не учитывается. |

Допустимый процент досок в партии низшей сортировки или досок с отклонениями от указанных параметров (приемочный уровень дефектности по ГОСТ 8242-88) 4 %.

ООО «Паркет - Дом»

Москва, Волочаевская, д.12а, стр.1а, цокольный этаж

(ТЦ «РТС»)

Тел.: + 7 (495) 542-73-57; 517-12-82